Bewerkt: 12/03/2025

Geactualiseerd: 26/11/2025

PE-RT KOMO VLOERVERMARINGBUIZEN

BESCHRIJVING:

PE-RT buizen voor vloerverwarming (klasse 4/6 bar)

- Binnen en buiten lagen van PE-RT type II

- 2 kleeflagen

- 1 zuurstof barrière: EVOH

NORMEN:

De buizen worden geproduceerd volgens Belgische en internationale normen:

- Standaardlengten: 120, 240, 600 meter

- Afwijkende lengten op aanvraag

- Compleet assortiment van hulpstukken

NBN EN ISO 22391.2 – Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendig polyethyleen (PE-RT) - Deel 2: Buizen

Zuurstof barrière volgens DIN 4726 - Warm water surface heating systems and radiator connections - Plastics and multilayer piping systems

CERTIFICERING:

De buizen met een diameter van 16 en 20 mm zijn KOMO-gecertificeerd (K-0224982)

De systemen (buizen + koppelingen) van 16 en 20 mm zijn KOMO-gecertificeerd      (K-0224983-1).

EIGENSCHAPPEN VAN HET PRODUCT:

Volgens NBN EN ISO 22391

|  |  | Ondergrens | Bovengrens. | Eenheid |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nominale diameter | 14 | 14.0 | 14.3 | mm |
|  | 16* | 16.0 | 16.3 | mm |
|  | 17 | 17.0 | 17.3 | mm |
|  | 18 | 18.0 | 18.3 | mm |
|  | 20* | 20.0 | 20.3 | mm |
| Dikte |  | 2.0 | 2.3 | mm |
| Inkrimp |  |  | ≤2.0 | % |
| Weerstand tegen inwendige druk (95°C) |  | Geen barsten |  |  |
| MFR | ≤30 % verschil met MFR-grondstof |  |  |  |

*KOMO-gecertificeerd

MARKERING

Merk

Applicatie

Klasse (druk)

Materiaal + zuurstof barrière type

Nominale diameter

Nominale dikte

Producentcode

Certificering (+ goedkeuringsnummer)

Zuurstof barrière norm

Extrusieplaats en -lijn

Datum en uur van productie

Land van productie

Aantal meters vanaf het begin van de rol

Aantal meter tot het einde van de rol