Bewerkt: 16/03/2016

Geactualiseerd: 26/11/2025

PVC REGENWATER BUIZEN

BESCHRIJVING:

Starre compacte PVC-U buizen voor regenwaterafvoer

- Beschikbare kleuren:

  - RAL 7037 (grijs)

  - RAL 8019 (bruin)

  - RAL 7035 (parelgrijs)

EIGENSCHAPPEN VAN HET PRODUCT:

| Nominale diameter | Max diameter | Nominale dikte | Gemiddelde dikte | Antaal buizen/pal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 80.03 | 1.4 | 1.2 – 1.6 | 95 |
| 100 | 10.3 | 1.5 | 1.3 – 1.7 | 105 |

- Verkrijgbaar met lijmmof

- Standaardlengten 3 of 4 meter

MARKERING:

Merk van de fabrikant

Applicatie

Nominale diameter

Nominale dikte

Extrusieplaats en -lijn

Datum en uur van productie

Recyclingvermeldingen